附件1：

聚甲基丙烯酰基赖氨酸技术要求
【基本信息】
	中文名称
	聚甲基丙烯酰基赖氨酸

	INCI名称
	POLYMETHACRYLOYL LYSINE
	ID号
	16380

	CAS号
	543700-70-5

	商品名
	PM-Lysine

	EINECS号
	无

	分子式
	请参照化学结构式

	化学结构式
	
[m/n=5/1]

	相对分子质量
	平均分子量约11万

	原料来源
	本品为高分子聚合物。由L-赖氨酸盐水溶液和甲基丙烯酰氯在碱性条件下发生反应，生成甲基丙烯酰基赖氨酸单体，单体经过聚合、精制和干燥后得到聚甲基丙烯酰基赖氨酸。


【理化性质】
	气味
	略带异味

	颜色
	白色

	状态
	粉末或块状固体

	溶解性
	易溶于水，微溶于稀释的甲醇水溶液(3→10)，几乎不溶于甲醇、稀释的乙醇及正己烷

	吸湿性
	31%[干燥(105℃、2小时)后，1g，25℃，75%RH，14天后]

	稳定性
	稳定

	PH
	6.0(1w/v%水溶液)

	其他
	紫外吸收光谱未见特征吸收


【鉴别】
	项目
	检测方法

	茚三酮试验
	国标GB10794-89 食品添加剂 L-赖氨酸盐酸盐 

附录B  L-赖氨酸盐酸盐的鉴别试验  B1“氨基酸的确认”。

（量取本原料水溶液（1→100）1mL，加入茚三酮试液1mL，加热三分钟后溶液变为紫红色～紫色。可确认本原料的分子结构中含有氨基酸基团。）

	红外吸收光谱
	中国药典2010年版二部 附录Ⅳ C 红外分光光度法。
（溴化钾片剂法，2940cm-1，1630cm-1，1400cm-1及1200cm-1附近有特征性吸收。）


【含量（纯度）测定】
	含量（纯度）
	检测方法

	85％～95％
(以氮计10.5％～13.5%)
	中国药典2010年版二部 附录Ⅶ D 氮测定法 第二法。


【杂质检查】
	项目
	含量
	检测方法

	甲基丙烯酸单体
	100mg/kg以下
	中国药典2010年版二部 
聚甲基丙烯酸铵酯Ⅰ【检查】有关物质（甲基丙烯酸）试验法 

	甲醇
	2000mg/kg　　以下
	中国药典2010年版一部
附录Ⅸ T  甲醇量检查法 第一法

	硫酸盐
	4800mg/kg　　以下
	中国药典2010年版二部
附录Ⅷ B  硫酸盐检查法

	重金属
	20mg/kg以下
	中国药典2010年版二部
附录Ⅷ H  重金属检查法 第二法

	砷
	2mg/kg以下
	中国药典2010年版二部
附录Ⅷ J  砷盐检查法 第二法

	干燥失重
	5.0%以下
	中国药典2010年版二部
附录Ⅷ L  干燥失重测定法

	炽灼残渣
	1.0%以下
	中国药典2010年版二部
附录Ⅷ N  炽灼残渣检查法 (1.0g，500～600℃)

	微生物指标
	无
	不涉及该指标


【使用目的】
作为保湿剂和湿润剂(Skin-Conditioning Agents-Humectant)使用。
【使用范围】
可用于各类化妆品，对使用范围没有特殊限制。
【使用限量】
3%
【其他限制和要求】
根据目前科学认识，尚无其他限制和要求。

【注意事项】
避免误入眼内、误吸、误饮误食以及直接接触皮肤，发生上述情况时需要采取相应措施。
【贮存条件】
温度：15～25℃，湿度：一般湿度、密闭容器保存。
【保质期】
3年
CH





2





C





C





HN





CH





CH





3





CH





2





C





CH





3





C





O





HN





(CH





2





)





4





(CH





2





)





4





COOH





O





m





n





CH





COOH





NH





2





NH





2











